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(above) LOG reduction by CeraShield ETT against challenge by MRSA
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LOB10 edscrn (CFU/mL)

Lo1oseducren (CFU/device)

Planktonic | LogR | %Kill | T-test | S/NS Planktonic | LogR | %Kill | T-test | /NS
Test | 852 | 10000% | 000 | 5 Test | 936 | 10000%| 000 | 5
Loguosesucion CFU/mL) Logiosesscsen (CFU/evice)
Biofim | LogR | %Kill | T-test | 5/NS Biofim | LogR | %Kil | T-test | S/NS
Test | 550 | 10000% | 000 | 5 Test | 592 | 10000%| 000 | 5
LOguoeson (CFU/mL) LOB1o secsen (CFU/evice)
Total | LogR | %Kill | T-test | s/ns Total | LogR | %Kill | T-test | s/NS
Test | 805 [10000% | 000 | s Test | 844 [10000% | 000 | s
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LOG10 pesuetin (CFU/mL)

LOB1o resucton (CFU/evice)

Planktonic | LogR | %Kill | T-test | S/NS Planktonic | LogR | %Kill | T-test | /NS
Test 6.67 | 100.00% | 0.02 s Test 7.24 | 100.00% | 0.02 s
LOg10 Reduction (CFU/mL) LO:10 Reduction (CFU/device)
Biofilm | LogR| %Kill | T-test | S/NS Biofilm [ LogR | %Kill | T-test | S/NS
Test 5.50 | 100.00% | 0.02 s Test 5.81 | 100.00% | 0.02 s
LOg10 Reduction (CFU/mL) LO:10 Reduction (CFU/device)
Total LogR | %Kill | T-test | S/NS Total LogR | %Kill | T-test | S/NS
Test 6.72 | 100.00% | 0.01 S Test 7.00 | 100.00% | 0.01 S





